Техническое задание на «Матрас двухсторонний на основе блока независимых пружин+ КОКОСОВАЯ ПЛИТА: «Матрас двухсторонний на основе блока независимых пружин плюс кокосовая плита: размер ---------длина-----------ширина--19-толщина (см), содержит: - стеганный чехол (цвет чехла ------------------), жаккард 100% полиэстер ( по желанию заказчика смесовый или 100% хлопок) плотностью не менее 180 г/м2, простеганный на утеплителе с вертикальным расположением волокон плотностью не менее 250 г/м2 с добавлением не тканного полотна плотностью не менее 30 г/м2 окантованный кантом шириной не менее 35мм (по желанию заказчика съемный на молнии, при этом длина молнии не менее 45% длины периметра матраса); - комфортный слой пены «Фоам» марки ST3040 толщиной не менее 25мм закрепленных с помощью мебельного клея на обе рабочие стороны матраса; - изоляционный слой кокосовой плиты толщиной не менее 10 мм плотностью не менее 85 кг/м3, закрепленный с обеих рабочих поверхностей блока независимых пружин плотностью 250 шт. на м2 с помощью мебельного клея, на «Фоам»-периметр марки ST3040 толщиной не менее 50мм Примечание: зеленым шрифтом выделены параметры которые выбирает (указывает) Заказчик