Готовое техническое задание «Одеяло стеганное полиэстер, полиэфир»

Техническое задание на «Одеяло стеганное полиэстер, полиэфир»: размер --205-------длина---140----ширина- (см), содержит: - стеганный чехол (цвет чехла ------------------), полиэстер 100%, плотностью не менее 75 г/м2, простеганный на утеплителе плотностью не менее 250 г/м2 по составу 100% полиэфир, волокна обработаны силиконом, наполнитель выдерживает длительные стирки не деформируется, не сбивается. Обработка края внутренний подгиб (окантован бейкой шириной не менее 55мм); Рисунок стежки двойной завиток, шаг рисунка 7,5* 7,5 см, шаг стежка не более 3,5мм. - При поставке обязательно наличие: Сертификата или Декларации, Экспертного заключения, Паспорта изделия, Инструкции по эксплуатации и гарантийного паспорта обязательно, Сертификата пожарной безопастности). Гарантийный срок не менее 18 месяцев. Примечание: зеленым шрифтом выделены параметры которые выбирает (указывает) Заказчик