Техническое задание

«Постельное белье для больниц: пододеяльники»:

размер 200 (длина)- 145 (ширина) (см)

размер 220 (длина)- 185 (ширина) (см)

Требование к  ткани: бязь набивная ГОСТ 29298-2005, хлопок 100%, поверхностная плотность не менее 140 г/м². Требование к изделию: Соответствие ГОСТ 31307-2005. Вырез с боку, не менее 40 см. Все срезы застрочены (обработаны). Ширина подгибки в готовом виде 1 см.  Нитки в цвет ткани. Обработка швов в соответствии с ГОСТ 12807-2003. Строчки выполняются без натяжения материала (внутренний шов оверлок или в подгибку). Навалы швов не допускаются. Расцветка по согласованию с заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ: жирным курсивом оранжевого цвета выделены параметры, которые выбирает (указывает) Заказчик, или те параметры, которые являются дополнительными и не обязательными опциями. При стандартных условиях ненужное убрать.