Техническое задание на

«Валик медицинский круглый»

Размеры (мм):

500 (длина) * 70   (диаметр)		610 (длина) * 200 (диаметр)

610 (длина) * 100 (диаметр)		610 (длина) * 250 (диаметр)

610 (длина) * 150 (диаметр)		610 (длина) * 300 (диаметр)

Валики могут быть изготовлены по размерам и конфигурациям заказчика

Состав:

Валик должен состоять из вязкоэластичного пенополиуретана   плотностью   не менее  50кг/м3, жесткостью  не менее  1,5кПа / высокоэластичного пенополиуретана плотностью не  меньше 35 кг/м3, жесткостью  не менее  3,5кПа. Изделие должно быстро принимать  и быстро восстанавливать форму после нагрузки. Внутренний чехол из хлопчатобумажной  ткани 100%, плотностью не менее 200г/м.

Чехол (несъёмный)  съемный на молнии, которая должна проходить в торце всей окружности / вдоль изделия, с отступом  не менее 40 и не более 50мм от торцевых сторон.

Верхний чехол на молнии, из ткани  с антибактериальным эффектом, влагонепроницаемой, двухслойной, медэластик ПВХ. Верхний слой – влагонепроницаемая полиуретановая мембрана плотностью  не менее 120г/м2. Нижний слой - трикотаж,  плотностью не менее  200г/м².  Общая плотность ткани должна быть не менее 270г/м2 - 320 г/м2.

Цвет ____________ (по согласованию с Заказчиком).

Обработка верхнего чехла: допускается обработка в дезкамерах, обработка дезсредствами, при стирке - кипячение и иное температурное воздействие не менее 120С.

Упаковка: изделия должны быть упакованы и запаяны индивидуально в полиэтилен и сложены в коробки по отделениям. На каждой упаковке (полиэтилен) должен быть вкладыш  с наименованием отделения.

При поставке обязательно наличие Сертификата или Декларации, Экспертного заключения, Паспорта изделия, Инструкции по эксплуатации и гарантийного паспорта обязательно, Сертификата пожарной безопасности.

http://caskad.spb.ru/valik-mediczinskij-mnogofunkczionalnyij-kruglyij-dlya-xirurgii

email: arevik_vk@inbox.ru